

**HABILLAGE DE NEZ DE DALLE ET COUVERTINE**

DESCRIPTIF POUR CCTP OU POUR CAHIER DES CHARGES

# HABILLAGE DE NEZ DE DALLE ET COUVERTINE

## Conception et mise en œuvre

* Les plans d’implantation fournis par HORIZAL devront scrupuleusement être respectés ainsi que le repérage des éléments de chaque balcon afin d’être en conformité avec les points de fixation et l’esthétique générale demandée par le prescripteur.

## HABILLAGE DE NEZ DE DALLE

* Fourniture et pose d’habillage de **nez de dalle** HORIZAL.
* Les habillages de nez de dalle seront réalisés en tôle d’aluminium de 1.5 ou 2mm d’épaisseur (selon les configurations du chantier).

- Photos HORIZAL - 09/2019

Document non contractuel - La société HORIZAL se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toute reproduction, même partielle par quelque procédé que ce soit est interdite sans autorisation préalable.

* Fixation intégrée aux barreaux supports des garde-corps HORIZAL (indépendante de la maçonnerie).

## COUVERTINE

* Fourniture et pose de **couvertine** HORIZAL.
* Les couvertines seront réalisés en tôle d’aluminium de 1.5 ou 2mm d’épaisseur (selon les configurations du chantier).
* Fixation sur muret par support SC01.

## Finition des garde-corps

* Finition anodisée de classe 20 (argent satiné) suivant le label QUALANOD.
* Finition laquée (teinte RAL) par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur minimum de 60 microns suivant le label QUALICOAT.
* Option pour les chantiers en bord de mer avec un laquage suivant une gamme renforcée (profils laqués suivant le label Qualimarine).

# 174, route de Lyon - Domarin

38307 Bourgoin-Jallieu cedex - France

Pour plus d’informations sur les produits :

[**www.horizal.com**](http://www.horizal.com/)

Tél. : 04 74 93 25 35 - Fax : 04 74 93 10 54

E-mail : [horizal@horizal.com](mailto:horizal@horizal.com)

2